薄壁不锈钢水管原材料基础知识(八)

# ----不锈钢表面加工等级分类

目前，随着我国经济的快速发展，人民生产活水平不断提高，不锈钢水管应用越来越普遍,管材直径从15.88MM直到300MM,厚度从0.8到3.0毫米。根据不锈钢水管外径和厚度的差异，在生产时选材也有一些差异。一般小口径的薄壁不锈钢管厚度为0.8-2.0毫米，采用冷轧不锈钢卷板生产，表面为NO.2B面；大口径的不锈钢水管由于厚度达到了2.5—3.0毫米，一般选用热轧不锈钢卷板生产，表面为NO.1面.

下面我们就详细讲解不锈钢表面加工等级的分类。

表8-1不锈钢热轧钢板不同表面加工等级

| 表面加工等级 | 表 面 加 工 要 求 |
| --- | --- |
| No.1 | 热轧后，经热处理、酸洗或与此类似的处理后加工而成 |
| 1U | 热轧、不热处理、不除氧化皮 |
| 1C | 热轧、热处理、不除氧化皮 |
| 1E | 热轧、热处理、机械除氧化皮 |
| 1D | 热轧、热处理、酸洗 |

表8-2不锈钢冷轧钢板不同表面加工等级

| 表面加工等级 | 表 面 加 工 要 求 |
| --- | --- |
| 2H | 加工硬化 |
| 2C | 冷轧、热处理、不除氧化皮 |
| 2E | 冷轧、热处理、机械除氧化皮 |
| 2R | 冷轧、光亮退火 |
| 2Q | 冷轧、淬火和回火，无氧化皮 |
| No.2D | 冷轧后进行热处理，酸洗或类似处理，最后经毛面辊进行轻度冷平整 |
| No.2B | 冷轧后进行热处理，酸洗或类似处理，最后经平整获得适当的光洁度 |
| No.3 | 用GB2477所规定的粒度为100-120号研磨材料进行抛光精整 |
| No.4 | 用GB2477所规定的粒度为150-180号研磨材料进行抛光精整 |
| No.5 | 用GB2477所规定的粒度为240号研磨材料进行抛光精整 |
| No.6 | 用GB2477所规定的粒度为W63号研磨材料进行抛光精整 |
| No.7 | 用GB2477所规定的粒度为W50号研磨材料进行抛光精整 |
| No.9 | 冷轧后，进行光亮热处理 |
| No.10 | 用适当粒度的研磨材料抛光，使表面呈连续磨纹 |